PEMANFAATAN  LIMBAH FLY ASH SISA PEMBAKARAN BATU BARA

DENGAN METODE SOLIDIFIKASI-STABILISASI

SEBAGAI BAHAN CAMPURAN PAVING BLOCK GEOPOLIMER

Diah Nisita Laksmi H*); Ir. Mochtar Hadiwidodo; Sri Sumiyati, ST, Msi **)

ABSTRAK

Penggunaan batubara sebagai bahan bakar PLTU Tanjung Jati B Jepara menghasilkan limbah berupa abu terbang (fly ash) dan abu endapan (bottom ash). Fly ash memiliki kandungan silika dan alumuina tinggi sehingga berpotensi sebagai pengganti semen. Selain itu, fly ash juga mengandung logam berat Pb sebesar 0,79 ppm dan Cr 0,67 ppm. Fly ash yang dihasilkan sebagian tidak dimanfaatkan dan  ditimbun di ash disposal area dan berpotensi untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah akibat perlindian logam berat. Semakin meningkatnya pemakaian batubara, maka beban lingkungan juga akan semakin berat dan perlu diantisipasi dengan mencari pemanfaatan secara optimal dari limbah fly ash. Dalam penelitian dibuat paving block geopolimer dengan komposisi pasir : (fly ash+aktivator) = 3:1. Aktivator yang digunakan adalah NaOH dengan variasi konsentrasi 0M ,8M, 10M, 12M, 14M, dan 16M dan sodium silikat. Setelah berumur 28 hari, dilakukan uji kuat tekan, uji daya serap air, dan uji perlindian paving block. Ditinjau dari segi kuat tekan, paving block geopolimer variasi 0M menghasilkan kuat tekan sebesar 344,5 kg/cm2, 8M sebesar 293 kg/cm2, 10M sebesar 299,5 kg/cm2, 12M sebesar 310,5 kg/cm2, 14M sebesar 330 kg/cm2, dan 16M sebesar 341 kg/cm2. Dari hasil uji daya serap air, variasi 0M menghasilkan paving block dengan daya serap 5,60%, variasi 8M sebesar 8,92%, variasi 10M sebesar  8,79%, variasi 12M sebesar 8,61%, variasi 14M sebesar 8,14%, dan 16M sebesar 7,45%. Sedangkan dari uji perlindian diketahui kandungan logam berat Pb dan Cr dalam air rendaman semua variasi  <0,01 ppm sehingga fly ash dapat digunakan sebagai bahan campuran paving block geopolimer yang aman bagi lingkungan.

Kata kunci : fly ash, paving block, PLTU Tanjung Jati B Jepara, geopolimer

PENDAHULUAN

1. 	Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan listrik memicu pemerintah untuk meningkatkan pasokan listriknya. Untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di daerah Jawa Tengah dioperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Jepara yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Penggunaan batubara sebagai pembangkit tenaga listrik ternyata mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan berupa emisi limbah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan bahan bakar minyak dan gas (Wardani, 2008).

Limbah pembakaran batubara yang utama adalah berupa abu dasar (bottom ash) dan abu layang (fly ash). Dari pembakaran batubara dihasilkan sekitar 5% polutan padat yang berupa abu (fly ash dan bottom ash), di mana sekitar 10-20% adalah bottom ash dan sekitar 80-90% fly ash dari total abu yang dihasilkan (Wardani, 2008). Berdasarkan PP. No.85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), fly ash dan bottom ash dikategorikan sebagai limbah B3 karena terdapat kandungan oksida logam berat yang akan mengalami pelindihan secara alami dan mencemari lingkungan. Semakin meningkatnya pemakaian batubara, maka beban lingkungan juga akan semakin berat dan perlu diantisipasi dengan mencari pemanfaatan secara optimal dari limbah fly ash.

Fly ash memiliki kandungan silika dan alumuina tinggi sehingga berpotensi sebagai pengganti semen (Hardjito dan Rangan, 2004). Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu pemanfaatan limbah fly ash yang dapat dilakukan adalah sebagai bahan campuran paving block geopolimer. Paving block geopolimer merupakan salah satu alternatif pemanfaatan limbah fly ash menjadi produk bahan bangunan yang ramah lingkungan. Berbeda dengan paving block biasa yang menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, paving block geopolimer dihasilkan dengan sepenuhnya mengganti semen portland. Dalam paving block geopolimer unsur-unsur Si dan Al yang terkandung dalam fly ash akan bereaksi secara kimia sehingga membentuk binder yang berfungsi sebagai bahan pengikat pada paving block.

Berdasarkan latar belakang tersebut perlu dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan fly ash sebagai paving block geopolimer yang aman bagi lingkungan, sehingga limbah fly ash dapat diolah secara lebih aman dan memiliki nilai ekonomis, sekaligus juga mengurangi tingkat pencemaran lingkungan

2.	Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Mengetahui karakteristik limbah fly ash.

- Menentukan komposisi optimal limbah fly ash serta aktivatornya sebagai bahan campuran paving block geopolimer.

- Mengetahui laju perlindian dari fly ash setelah menjadi paving block geopolimer sehingga dapat diketahui apakah paving block geopolimer yang dihasilkan aman jika dilihat dari segi lingkungan.

TAHAPAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan tiga tahapan yaitu:

- Persiapan Penelitian

Pada tahap ini dilakukan analisis pendahuluan terhadap limbah fly ash PLTU Tanjung Jati B, Jepara, untuk mengetahui karakteristik kimia dari fly ash tersebut, serta melakukan analisis material bahan pembuat paving block yaitu pasir.

- Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini dilakukan pembuatan paving block. Bahan-bahan penyusun paving block diperoleh dengan melakukan perhitungan rencana bahan adukan paving block berdasarkan perbandingan (fly ash+activator) : pasir yaitu 1 : 3, dimana variasi NaOH dalam aktivator adalah 0M, 8M, 10M, 12M, dan 14M.

- Tahap Pengujian serta Analisis dan Pembahasan

Pada tahap ini dilakukan analisis dan pembahasan yaitu dengan melakukan uji kualitas terhadap paving block berupa uji kuat tekan, uji daya serap air dan uji perlindian logam berat Pb dan Cr pada paving block. Kemudian data yang diperoleh diolah dengan SPSS 17.0 berupa uji normalitas, One – Way Anova, dan uji korelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Analisis Pendahuluan Fly Ash

Tabel 1. Karakteristik Kimia Limbah Fly Ash PLTU Tanjung Jati B Jepara

| Parameter | Satuan | Hasil Analisis |
| --- | --- | --- |
| Uji Mineral |
| SiO2 | % | 61,17 |
| Al2O3 | % | 7,50 |
| Fe2O3 | % | 2,96 |
| CaO | % | 3,45 |
| P2O5 | % | 1,33 |
| H2O | % | 5,80 |
| Uji Kandungan Logam Berat |
| Timbal (Pb) | ppm | 0,79 |
| Krom (Cr) Total | ppm | 0,67 |
| Kadmium (Cd) | ppm | 0,40 |
| Tembaga (Cu) | ppm | 0,47 |

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium (2010)

Dari Tabel 1 diketahui bahwa fly ash PLTU Tanjung Jati B, Jepara, sebagian besar tersusun atas Oksida Silika (SiO2) sebesar 61,17% disusul dengan Oksida Alumina (Al2O3) sebesar 7,50 %. Sedangkan untuk komponen logam berat terbesar yang terdapat pada limbah fly ash PLTU Tanjung Jati B, Jepara, adalah Pb (timbal) sebesar 0,79 ppm dan Cr (Kromium) sebesar 0,67 ppm, sehingga untuk selanjutnya logam berat yang akan dianalisis pada uji perlindian adalah Pb dan Cr.

2.Analisis Pendahuluan Pasir

a. Ukuran Partikel Pasir

Nilai modulus kehalusan pasir adalah 2,9726 Nilai ini sudah sesuai dengan dengan SNI-S-04-1989-F yaitu pada range 1,5-3,8. Dari hasil pemeriksaan ukuran butir pasir yang dilakukan menunjukkan pasir termasuk dalam agregat halus zona 2 yaitu pasir agak halus, karena sebagian besar hasil ayakan berada pada range grafik gradasi dan batas gradasi agregat halus zone 2.

b. Analisis Kandungan Lumpur dan Kotoran Organis Pasir

Dengan sistem kocokan, kandungan lumpur 1,51%. Dengan NaOH, diketahui kotoran organis sebesar 1,51%. Persentase keduanya < 5% sehingga memenuhi syarat sebagai bahan adukan atau campuran paving block (SNI-S-04-1989-F).

- Analisis Kadar Air Pasir

Pemeriksaan kadar air pasir dilakukan dalam kondisi asli dan SSD. Dari hasil analisis laboratorium diketahui kadar air pasir pada kondisi asli 5,9%, sedangkan pada kondisi SSD 0,7% dan sudah sesuai dengan SNI-S-04-1989-F yaitu naksimal 6%.

- Analisis Berat Jenis dan Berat Isi Pasir

# Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Berat Isi dan Berat Jenis Pasir

| Analisis | Kondisi Asli | Kondisi SSD |
| --- | --- | --- |
| Berat Jenis | 2,57 kg/dm3 | 2,66 kg/dm3 |
| Berat Isi Padat | 1,279 kg/dm3 | 1,692 kg/dm3 |
| Berat Isi Gembur | 1,475 kg/dm3 | 1,727 kg/dm3 |

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium (2010)

Hasil pemeriksaan terhadap berat jenis pasir dalam kondisi asli maupun SSD tidak memenuhi SNI-S-04-1989-F yaitu maksimum 2,54 kg/dm3. Untuk berat isi juga tidak memenuhi SNI-S-04-1989-F karena maksimum berat isi yang diperbolehkan adalah 1,37 kg/dm3.

- Hasil Uji Kualitas Paving block

  - Uji Kuat Tekan

Uji kuat tekan dilakukan pada saat paving block berumur 28 hari. Pemilihan hari pengujian pada hari ke-28 karena diharapkan pada hari ke-28 ini kuat tekan paving block sudah mencapai nilai yang maksimal. Nilai kuat tekan didapat dengan membagi nilai beban yang diterima paving block dengan luas permukaan paving block

Tabel 3. Rata-rata Kuat Tekan Paving block

| Kode | Variasi | Rata-rata Kuat Tekan Paving block (kg/cm2) | Mutu (SNI 03-0691-1996) |
| --- | --- | --- | --- |
| O | 0 M | 344,5 | B |
| A | 8 M | 293,0 | B |
| B | 10 M | 299,5 | B |
| C | 12 M | 310,5 | B |
| D | 14 M | 330,0 | B |
| E | 16 M | 341,0 | B |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Gambar 1

Grafik Hubungan Variasi NaOH dengan

Rata - rata Kuat Tekan Paving block

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa kuat tekan tertinggi dimiliki paving block pada variasi 0 M atau paving block yang menggunakan campuran pasir dan semen biasa. Sementara itu untuk paving block geopolimer, kuat tekan tertinggi didapatkan pada paving block dengan variasi 16 M, sedangkan kuat tekan terendah dimiliki oleh paving block dengan variasi 8 M.

Sifat-sifat fly ash dari batu bara sangat bergantung dari bahan batu bara yang digunakan dan proses pembakarannya. Oleh karena itu komposisi kimia, ukuran partikel serta sifat-sifat fisika-kimia fly ash lainnya tidak akan sama walaupun dihasilkan di tempat yang sama. Sifat-sifat fisika-kimia tersebut mempengaruhi proses geopolimerisasi fly ash

Untuk mencapai reaksi polimerisasi diperlukan larutan aktivator yaitu NaOH dan sodium silikat. Sodium silikat berfungsi untuk mempercepat reaksi polimerisasi. Larutan NaOH diperlukan dalam reaksi geopolimerisasi, yaitu untuk pelarutan (leaching) Si dan Al pada partikel abu layang ke dalam fasa gel. Ion hidroksida mengaktifkan oksida-oksida Si dan Al dan membentuk monomer-monomer pembentuk geopolimer.

Larutan NaOH yang lebih pekat menyediakan ion OH- lebih banyak sehingga pembentukan monomer-monomer lebih optimal. Pada paving block variasi 8 M dihasilkan kuat tekan terendah yaitu 282 kg/cm2 karena ketersediaan NaOH yang terbatas untuk mengikat Si dan Al sehingga tidak terdapat cukup banyak NaOH yang memungkinkan terjadinya reaksi yang berkelanjutan pada masa penyimpanan dan berdampak pada rendahnya kuat tekan yang dihasilkan. Pada konsentrasi NaOH tertinggi yaitu 16 M terdapat lebih banyak NaOH yang tersedia untuk reaksi geopolimerisasi. Oleh karena itu, reaksi geopolimerisasi dapat terus berlangsung selama masa penyimpanan dan menghasilkan kuat tekan yang tinggi.

Statistik Inferensia Kuat Tekan Paving block

Metode Kolmogorov-Smirnov Kuat Tekan Paving block

Tabel 4. Nilai Sig. Kuat Tekan Paving block

| Variasi NaOH | Nilai Sig. | Kesimpulan |
| --- | --- | --- |
| 0 M | 0,961 | Distribusi Populasi Normal |
| 8 M | 0,993 | Distribusi Populasi Normal |
| 10 M | 1,000 | Distribusi Populasi Normal |
| 12 M | 1,997 | Distribusi Populasi Normal |
| 14 M | 0,805 | Distribusi Populasi Normal |
| 16 M | 1,000 | Distribusi Populasi Normal |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Dari tabel 4. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi atau nilai probabilitas data untuk kuat tekan paving block tiap variasi  > α (0,05) sehingga Ho diterima atau data dikatakan terdistribusi normal.

Metode One - Way Anova Kuat Tekan Paving block

Tabel 5. Analisis Varians Kuat Tekan Paving block

|  | Jumlah Kuadrat | df | Rata - rata Kuadrat | F | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antar Kolom | 15423,542 | 5 | 3084,708 | 2,821 | 0,038 |
| Dalam Kolom | 23472,500 | 24 | 978,021 |  |  |
| Total | 38896,042 | 29 |  |  |  |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai F hitung output adalah 2,821 sedangkan nilai F tabel adalah 2,62 atau Fhitung > Ftabel. Sesuai dengan hipotesis yang digunakan, apabila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa keenam kelompok variasi paving block memiliki rerata kuat tekan yang tidak sama (berbeda).

  - Uji Daya Serap Air

Nilai daya serap air didapatkan dengan mengurangi berat basah paving block dengan berat kering paving block kemudian membaginya dengan berat kering dan dikalikan seratus persen.

Tabel 6. Rata-rata Daya Serap Air Paving block

| Variasi (%) | Rata-rata Daya Serap Air Paving block (%) | Penyerapan Air Rata-rata Maks (%) (SNI 03-0691-1996) |
| --- | --- | --- |
| 0 M | 5,60 | 6 |
| 8 M | 8,92 | 6 |
| 10 M | 8,79 | 6 |
| 12 M | 8,61 | 6 |
| 14 M | 8,14 | 6 |
| 16 M | 7,45 | 6 |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Gambar 2

Grafik Hubungan Rata - rata Penyerapan Air Paving block dengan Konsentrasi NaOH

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa daya serap air terendah dimiliki paving block dengan variasi 0 M atau pada paving block campuran pasir dan semen biasa, sedangkan daya serap air tertinggi dimiliki paving block dengan variasi 8 M. Daya serap air yang dihasilkan paving block dengan variasi 8M – 16M masih berada di atas penyerapan air rata-rata maksimal yaitu 6% (SNI 03-0691-1996). Hal tersebut disebabkan karena kurang sempurnanya reaksi pengikatan yang terjadi antara NaOH dan unsur Si dan Al pada fly ash sehingga menimbulkan rongga-rongga udara yang menyebabkan air dapat masuk mengisi rongga tersebut. Selain itu, pada reaksi polimerisasi air tidak bereaksi secara kimia sehingga kandungan air dalam paving akan dikeluarkan. Keluarnya air akan menyebabkan rongga-rongga udara yang menyebabkan meningkatnya daya serap air

Statistik Inferensia Daya Serap Air Paving block

Metode Kolmogorov-Smirnov Daya Serap Air Paving block

Tabel 7. Nilai Sig. Daya Serap Air Paving block

| Variasi NaOH | Nilai Sig. | Kesimpulan |
| --- | --- | --- |
| 0 M | 0,959 | Distribusi Populasi Normal |
| 8 M | 0,924 | Distribusi Populasi Normal |
| 10 M | 0,996 | Distribusi Populasi Normal |
| 12 M | 0,791 | Distribusi Populasi Normal |
| 14 M | 0,999 | Distribusi Populasi Normal |
| 16 M | 0,995 | Distribusi Populasi Normal |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa Nilai Sig. data > α (0,05) sehingga Ho diterima atau data dikatakan terdistribusi normal.

Metode One Way Anova Daya Serap Air Paving block

Tabel 8. Analisis Varians Daya Serap Air Paving block

|  | Jumlah Kuadrat | df | Rata - rata Kuadrat | F | Sig. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antar Kolom | 39,383 | 5 | 7,877 | 4,209 | 0,007 |
| Dalam Kolom | 44,913 | 24 | 1,871 |  |  |
| Total | 84,297 | 29 |  |  |  |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai F hitung output adalah 4,209 sedangkan nilai F tabel adalah 2,62 atau Fhitung > Ftabel. Sesuai dengan hipotesis yang digunakan, apabila Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa keenam kelompok variasi konsentrasi NaOH memiliki rerata daya serap air yang tidak identik.

Hubungan Rata - rata Berat dan Rata - rata Kuat Tekan Paving block

Tabel 9. Korelasi Rerata Kuat Tekan dan Daya Serap Air Paving block

|  |  | Kuat Tekan (kg/cm2) | Daya Serap Air (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuat Tekan (kg/cm2) | Pearson Correlation | 1,000 | -0,846* |
|  | Sig. (2-tailed) | , | 0,034 |
|  | N | 6 | 6 |
| Daya Serap Air (%) | Pearson Correlation | -0,846* | 1,000 |
|  | Sig. (2-tailed) | 0,034 | , |
|  | N | 6 | 6 |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Dari tabel 9 dapat dilihat bahwa korelasi (hubungan) antara rerata kuat tekan paving block dan rerata daya serap air paving block yang dimiliki adalah kuat dan berpola negatif. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Pearson Correlation sebesar -0,846. Artinya, semakin tinggi kuat tekan paving block, semakin rendah daya serap airnya. Dari hasil analisa juga didapatkan ada hubungan yang signifikan antara rata-rata kuat tekan dengan rata-rata daya serap air jika digunakan kemaknaan (α) sebesar 5 %. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,034 yang lebih kecil dari 5%.

Gambar 3. Grafik Korelasi Rata - rata Berat

dan Rata - rata Kuat Tekan Paving block

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Dari gambar 3 dapat dilihat bahwa kuat tekan paving block mengalami penurunan pada variasi 8 M, namun seiring dengan meningkatnya konsentrasi NaOH yang digunakan maka kuat tekannya semakin meningkat. Hal sebaliknya terjadi pada daya serap air paving block. Daya serap air mengalami peningkatan pada variasi 8 M, namun seiring dengan meningkatnya konsentrasi NaOH maka daya serap air semakin menurun.

Kuat tekan yang meningkat menandai ikatan yang terjadi dalam campuran semakin kuat dan juga padat. Ikatan yang kuat menyebabkan meningkatnya kerapatan paving block yang pada akhirnya akan meningkatkan kekedapan terhadap air yang ditandai dengan menurunnya daya serap air paving block, seperti yang terjadi pada paving block dengan variasi konsentrasi 16 M. Namun apabila kuat tekan menurun, maka kerapatan paving block juga akan menurun dan pada akhirnya akan menurunkan kekedapan terhadap air yang ditandai dengan meningkatnya daya serap air paving block. Hal ini terjadi pada paving block dengan variasi konsentrasi 8 M

Dari hasil tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa konsentrasi NaOH dapat meningkatkan kuat tekan paving block. Hubungan antara kuat tekan paving block dengan daya serap air paving block adalah berbanding terbalik. Semakin besar kuat tekan paving block maka daya serap airnya akan semakin kecil dan juga sebaliknya, semakin kecil kuat tekan paving block maka daya serap airnya akan semakin besar.

  - Uji Perlindian Paving block

Tabel 11. Rata - rata Konsentrasi Pb dan Cr

| Kode | Variasi | Rata-rata Konsentrasi Pb dan Cr (ppm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Hari Perendaman Ke- |
|  |  | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 |
| O | 0M | Tidak Dilakukan Pengujian |
| A | 8M | - | - | - | - | - |
| B | 10M | - | - | - | - | - |
| C | 12M | - | - | - | - | - |
| D | 16M | - | - | - | - | - |
| E | 0M | - | - | - | - | - |
| Umur Paving block Saat Pengambilan Sampel (Hari) | 29 | 35 | 42 | 49 | 56 |

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium (2010)

Paving block yang dianalisis perlindiannya adalah paving block dengan variasi konsentrasi NaOH 8M, 10M, 12M, 14M, dan 16M. Air hasil perendaman kemudian diuji konsentrasi logam berat Pb dan Cr dengan menggunakan alat AAS. (Atomic Adsorption Spectrofotometer).  Uji perlindian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar logam berat Pb dan Cr yang masih terlepas atau terpapar ke lingkungan setelah fly ash dimanfaatkan menjadi paving block.  . Geopolimer dalam solidifikasi/stabilisasi fly ash berperan seperti semen yaitu sebagai bahan pengikat logam berat. Kemampuan geopolimer dalam mengikat logam berat ini terkait dengan penggunaan larutan NaOH sebagai aktivator. Larutan NaOH diperlukan dalam reaksi geopolimerisasi, yaitu untuk pelarutan (leaching) Si dan Al pada partikel fly ash ke dalam fasa gel. Ion hidroksida mengaktifkan oksida-oksida Si dan Al dan membentuk monomer-monomer pemben tuk geopolimer. Selain itu larutan NaOH juga dikonsumsi oleh logam-logam lain

Larutan NaOH bersifat basa dan memiliki pH yang tinggi. Menurut La Grega (2001), logam yang terkandung didalam limbah akan mengendap dalam bentuk hidroksida atau garam karbonat yang tidak larut dengan struktur keras akibat dari tingginya pH. NaOH akan bereaksi dengan logam berat seperti Cr dan Pb. NaOH akan melepaskan ion OH- yang akan bereaksi dengan Cr dan membentuk endapan hidroksida Cr(OH)3. NaOH juga dapat bereaksi dengan Pb dan membentuk endapan Pb(OH)2. Reaksi kimia yang terjadi adalah sebagai berikut :

3 NaOH(aq) + Cr 3+ (aq) → Cr(OH)3(s) + 3 Na

2 NaOH(aq) + Pb 2+ (aq) → Pb(OH)2(s) + 2 Na

Berdasarkan standar baku mutu yang diizinkan (Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : KEP-03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) kadar maksimum Pb dan Cr hasil stabilisasi/solidifikasi sebesar 5 ppm. Dengan demikian hasil solidifikasi fly ash sebesar < 0,01 ppm sudah sesuai dengan baku mutu yang berlaku.

  - Analisis Biaya

Tabel 14. Harga Satuan Bahan Campuran

Paving block

| Material | Satuan | Harga Satuan |
| --- | --- | --- |
| Pasir | kg | Rp. 81,48 |
| Fly ash | kg | Rp.150,00 |
| NaOH | kg | Rp. 7.500,00 |
| Sodium Silikat | kg | Rp. 4.000,00 |
| Semen | kg | Rp. 1.040,00 |

Sumber : Harga Satuan Pekerjaan Bahan dan Upah Pekerjaan Konstruksi Kabupaten  Jepara, dan hasil analisis (2010)

Berdasarkan harga pasir, fly ash, NaOH dan Sodium Silikat di atas, maka didapatkan biaya pembuatan 1 buah paving block dengan menggunakan perbandingan berat bahan penyusun paving block.

Tabel 12. Perbandingan Mutu Paving block

| Variasi Konsen trasi NaOH | Kuat Tekan (kg/cm2) | Daya Serap Air (%) | Laju Perlindian Pb dan Cr (gram/cm2.hari) | Biaya Pembuatan Paving block |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 M | 344,5 | 5,69 | 0 | Rp 963,33 |
| 8 M | 293,0 | 8,92 | 0 | Rp 853,53 |
| 10 M | 299,5 | 8,79 | 0 | Rp 870,03 |
| 12 M | 310,5 | 8,61 | 0 | Rp 884,28 |
| 14 M | 330,0 | 8,14 | 0 | Rp 897,03 |
| 16 M | 341,0 | 7,45 | 0 | Rp 906,78 |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Tabel 13. Perbandingan Kualitas Paving block

| Variasi Kons. NaOH | Kuat Tekan (kg/cm2) | Daya Serap Air (%) | Laju Perlindian Pb dan Cr (gram/cm2.hari) | Biaya Pembuatan Paving block |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 M | 344,5 | 5,69 | 0 | Rp 963,33 |
| 8 M | 293,0 | 8,92 | 0 | Rp 853,53 |
| 10 M | 299,5 | 8,79 | 0 | Rp 870,03 |
| 12 M | 310,5 | 8,61 | 0 | Rp 884,28 |
| 14 M | 330,0 | 8,14 | 0 | Rp 897,03 |
| 16 M | 341,0 | 7,45 | 0 | Rp 906,78 |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Dari tabel 13 dapat dibuat matrik untuk mengetahui variasi bottom ash yang memenuhi persyaratan untuk dapat dibuat menjadi paving block yang berkualitas. Matrik tersebut dapat dilihat pada tabel 4.29 sebagai berikut.

Tabel 14 Matrik Perbandingan Mutu Paving block

| Variasi Kons. NaOH | Kuat Tekan (kg/cm2) | Daya Serap Air (%) | Kadar Pb dan Cr (ppm) | Biaya Pembuatan Paving block |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 M | + | - | + | + |
| 10 M | + | - | + | + |
| 12 M | + | - | + | + |
| 14 M | + | - | + | + |
| 16 M | + | - | + | + |

Sumber : Hasil Perhitungan (2010)

Keterangan :  + : 	memenuhi standar yang ditetapkan (menunjukkan nilai yang lebih baik)

-  : tidak memenuhi standar yang ditetapkan

Berdasarkan Tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa semua variasi paving block memenuhi kualitas dari segi kuat tekan, uji lindi dan biaya namun dari segi daya serap air tidak memenuhi.  Dari matriks diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa paving block dengan variasi konsentrasi 16 M memberikan kualitas terbaik dari segi kualitas, lingkungan dan juga harga

KESIMPULAN DAN SARAN

- Kesimpulan

a.	Berdasarkan uji karakteristik kimia terhadap 	limbah fly ash PLTU Tanjung Jati B, Jepara 	menunjukkan bahwa fly ash mengandung SiO2 	sebesar 61,17% dan Al2O3 sebesar 7,50%. Fly 	ash 	tersebut juga mengandung logam berat Pb 	sebesar 0,79 ppm dan Cr 0,67 ppm.

b.	Komposisi optimal fly ash sebagai bahan 	campuran paving block geopolimer terdapat pada 	variasi paving block geopolimer dengan 	konsentrasi NaOH 16M dan perbandingan 	campuran pasir : (fly ash + aktivator) = 3 : 1.

c.	Berdasarkan uji perlindian yang dilakukan semua 	variasi paving block geopolimer menunjukkan 	konsentrasi logam berat Pb dan Cr < 0,01 ppm 	sehingga paving block geopolimer aman untuk 	digunakan jika ditinjau dari segi lingkungan.

2.	Saran

a.	Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai 	pemanfaatan limbah fly ash sebagai bahan 	campuran paving block geopolimer dengan variasi 	NaOH dalam larutan aktivator yang lebih tinggi.

b.	Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai 	geopolimerisasi fly ash dengan sampel fly ash dari 	tempat yang berbeda karena fly ash memiliki 	karakteristik sifat kimia dan fisika yang unik dan 	berbeda-beda.

c.	Untuk mengetahui faktor-faktor yang 	mempengaruhi proses geopolimerisasi fly ash 	diperlukan penelitian lebih lanjut dengan variabel 	yang lebih beragam seperti perlakuan saat proses 	curing, perbandingan campuran dan jenis aktivator 	yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

American Society for Testing and Materials, ASTM. 1995. Manual Book of ASTM Standart. PA-19103. Philadelphia

Anggraeni, Nita. 2004. Tugas Akhir Studi Pemanfaatan Lumpur Limbah Cair B-3 yang Mengandung Pb dan Cr dari Industri percetakan sebagai Bahan Baku Tambahan Pembuatan Paving Block (Studi Kasus PT. Gramedia Jakarta). Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang.

Anonimous. 1971. Peraturan Beton Bertulang Indonesia. Direktorat Penyelidikan Masalah Bangunan. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Bandung.

_________. 1989. SK SNI M - 08 - 1989 – F : Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan Bukan Logam). Departemen Pekerjaan Umum.

__________. 1989. SK SNI M - 08 - 1989 – F : Metode Pengujian Analisis Saringan Agregat Halus dan Kasar. Departemen Pekerjaan Umum.

__________. 1989. SK SNI M - 10 - 1989 – F : Metode Pengujian Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat Halus. Departemen Pekerjaan Umum.

__________. 1989. SK SNI M - 11 - 1989 – F : Metode Pengujian Kadar Air Agregat. Departemen Pekerjaan Umum.

_________. 1995. Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Kep–03/Bapedal/09/1995 Tanggal 5 September 1995.  Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pekerjaan Umum. Jakarta

_________. 1996. Standar Nasional Indonesia 03-0691-1996 : Bata Beton (Paving Block). Dewan Standarisasi Nasional.

_________. 2002. Standar Nasional Indonesia 03-6821-2002 : Spesifikasi Agregat Ringan Untuk Batu Cetak Beton.  Dewan Standarisasi Nasional.

_________.2010. Applied Technology of Geopolimer. http://www.geopolymer.org. Diakses tanggal 3 April 2010

_________.2010. Proses Pembakaran Batu Bara pada Pembangkit Listrik. http://www.energi.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1093850482&9. Diakses tanggal 3 April 2010

_________.2010. Article Fly Ash. http://www.wikipedia.com/fly ash. Diakses tanggal 25 April 2010

_________.2010. Article NaOH. http://www.wikipedia.com/NaOH. Diakses tanggal 29 April 2010

_________.2010. Mengubah Limbah Menjadi Rupiah: Pemanfaatan Limbah Abu Batubara PLTU. http://katalog.pdii.lipi.go.id. Diakses tanggal 29 April 2010

_________.2010. Fly Ash Quality Control. http://www.rmajko.com/qualitycontrol.htm Diakses tanggal 6 Juli 2010

_________. 2010. Heavy Metal, http://www.Chemicalelements.com. Diakses tanggal 6 Juli 2010

Fansuri, H. 2008. Pembuatan dan Karakterisasi Geopolimer dari Bahan Abu Layang PLTU Paiton. www.its.ac.id/personal/files/pub/1631-H_Fansuri-Hamzah%20F.pdf. Diakses tanggal 3 Juli 2010

Freeman, Harry M. 1998. Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal. Second Edition. Mc Graw Hill Companies Inc. USA.

Galiano, Y. Luna; et al. 2010. Waste Stabilization/Solidification of EAF dust using fly ash-based geopolymers. Influence of carbonating on the stabilized solids. h www.coalcgp-journal.org/papers/.../CCGP-D-09-00015-Fernandez-Pereira.pdf . Diakses tanggal 23 Juni 2010

Hardjito, D. dan Rangan, B.V. 2005. Development and Properties of Low-Calcium Fly Ash Based Geopolimer Concrete.  http://www.geopolymer.org/journal/ geopolymer. Diakses tanggal  3 Mei 2010

Hartiwi, Niken. 2009. Tugas Akhir Pemanfaatan Limbah Fly Ash sebagai Bahan Campuran Paving block untuk Mengurangi Tingkat Pencemaran Lingkungan dari Logam Berat Pb (Studi Kasus PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia). Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang.

Kurniawaty, Indah. 2006. Tugas Akhir Pemanfaatan Limbah Slag yang Mengandung Cr dan Zn dari Industri Baja dengan Metode Solidifikasi sebagai Campuran Beton Untuk Mengurangi Resiko Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus PT. Inti General Yaja Steel, Semarang). Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Semarang.

LaGrega; et al. 1994. Hazardous Waste Management. Mc graw hill inc. USA.

Liu & Liptak. 1997. Environmental Engineers Handbooks. Second Edition. CRC Press LLC Corporate. USA

Mulyono, Tri. 2004. Teknologi Beton. Andi. Yogyakarta.

Murdock, L.J.; et al. 1999. Bahan dan Praktek Beton. Edisi ke-4. Erlangga. Jakarta

Neville, A.M. 1997 Properties of Concrete. Pitman Publishing Limited. London

Pallar, Heryando. 1994. Pencemaran Dan Toksikologi Logam Berat. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Provis, J.L.; et al. 2009. Valorisation of Fly Ashes by Geopolymerisation. Global Nest Journal. Vol 11 No 2 pp 147-154. www.gnest.org/journal/Vol11.../147-154_11-2_588_PROVIS_paper.pd. Diakses tanggal 14 Juli 2010.

Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. CV Alfabeta. Bandung

Tjokrodimuljo, K. 1996. Teknologi Beton. Nafiri. Jogjakarta.

Widowati,W.; et al. 2008. Efek Toksik logam Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran. Andi. Jogyakarta

Zhang, Yunsheng; et al. 2006. Synthesis and Heavy Metal Immobilization Behaviors of Slag Based Geoplymer. www.paper.edu.cn/index.php/.../zhangyunsheng304687-self-200808-7. Diakses tanggal 25 Juni 2010.